MALLENGELCOAT

Algemeen.

MALLENGELCOAT is een voorversnelde gelcoat op basis van hoogwaardige vinylesterharsen. Het geeft een maximale bescherming tegen oplosmiddelen en chemicaliën. MALLENGELCOAT geeft de mal een finish met hoge glans, welke lang behouden blijft. Deze gelcoat is tgv. een hoge warmtevastheid en slagvastheid weinig ontvankelijk voor haarscheuren, doffe plekken in de mal en is zeer slijtvast.

Toepassing.

Bij de bouw van hoogwaardige polyester mallen als zgn. “tooling gelcoat”.

Eigenschappen/technische gegevens.

Vloeibaar

- Kleur				Kleur op aanvraag

- Viscositeit (20 °C)		thixotroop

Brookfield RVF Sp. 4/4rpm	14000-24000 mPa.s

Cone & Plate			750-900 mPa.s

- Dichtheid			1,1-1,2 g/cm³

Uitgehard

- Treksterkte (DIN 53455)		60 MPa

- E-modulus (ISO 527)		3500 MPa

- Rek bij breuk (ISO 527)		2 %

- HDT (ISO75)		 	105 °C

- Hardheid Barcol (ASTM D2583)	35

MALLENGELCOAT is een robuuste kwaliteit en daardoor minder gevoelig voor haarscheuren tgv. vervorming. Doffe plekken zullen t.g.v. de hogere bestandheid tegen oplosmiddelen (styreen in polyesterhars) minder snel ontstaan. De glans van de mal blijft ondanks veelvuldig in de was zetten langer behouden.

Verwerking.

Aanbevolen laagdikte 0,55-0,85 mm. Bij handmatige verwerking is het aan te raden 2 lagen op te brengen; gemiddeld verbruik is 500 g/m² (dikte ca. 0,5 mm). Alle gelcoats blijven bij de naar de lucht toegekeerde zijde in eerste instantie enigszins kleverig, zodat alleen de naar de mal toegekeerde zijde kleefvrij is.

Bij uitharding met 2 % MEKP-harder is de verwerkingstijd 10-25 minuten. Mallengelcoat is voorversneld.

De temperatuur in de verwerkingsruimte dient minstens 18 °C te bedragen tijdens de aanharding en ook tijdens de naharding. Deze temperatuur geldt ook voor het oppervlak van de kern, waarop de mal gebouwd wordt.

Het zelf toevoegen van pigmentpasta’s wordt afgeraden. Mal voor gebruik 3-4 maal in de was zetten en goed uitboenen (werkwijze op aanvraag).

Let op: 	De mal mag eerst in gebruik genomen worden, zodra de MALLENGELCOAT voldoende is

doorgehard.

Advies: 	Het is aan te bevelen eerst een test te doen met de MALLENGELCOAT om op deze manier zeker te zijn van het resultaat.

Veiligheidsadviezen.

Huidcontact vermijden en goed ventileren tijdens de verwerking.

Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

Vlampunt 32 °C.

Verpakking, opslag en transport.

Verpakking 5, 10, 30 en 220 kg.

Houdbaarheid in gesloten verpakking bij 20 °C is 4 maanden.

ADR-klasse/UN-nummer : -/-